|  | 复合板片衬里 | 旋转成型 | 喷涂成型 | 光板/缠绕松衬 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 衬层材料 | PTFE/PFA/PVDF 等 | ETFE | ETFE/ECTFE | PTFE |
| 衬里厚度 | 3～4mm | ≤3mm | 0.2～1.2mm | 3～5mm |
| 最高使用温度 | 200℃ （视材料而定） | 150℃ | 150℃ | 100℃ |
| 耐真空性能 | 优秀 | 较好 | 一般 | 差 |
| 抗渗透性能 | 优秀 | 较好 | 一般 | 差 |
| 价格 | 高 | 较高 | 中 | 低 |
| 适用产品 | 储罐、反应釜、 塔器、搅拌轴等 | 储罐、反应釜、 塔器等 | 反应釜、过滤器、 搅拌桨等 | 塔器类 |

不同工艺衬层比较（容器）

不同工艺衬层比较（管道）

|  | 高压等压 | 熔融模塑 | 普通等压 | 挤压管 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 衬里材料 | PTFE | PFA/FEP | PTFE | PTFE/PFA |
| 耐真空性能 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 差 |
| 抗渗透性能 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 差 |
| 最高使用温度 | 230℃ | 230/204℃ | 150℃ | 100℃ |
| 产品举例 | 管道 | 阀门、管道元件 | 管道、管道元件 | 管道 |